| Vetro esterno | Camera | Vetro interno | Isolamento Rw | C | Ctr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6mm | 12mm | 6mm | 30 dB | -1 | -3 |
| 8mm | 12mm | 4mm | 35 dB | -1 | -3 |
| 6mm | 12mm | stratificato 3+3 | 34 dB | -1 | -5 |
| stratificato 3+3 | 12mm | stratificato 3+3 | 35 dB | -1 | -5 |
| stratificato 6+6 | 16mm | stratificato 4+4 | 42 dB | -1 | -5 |
| 10mm | 16mm | stratificato 4+4 | 38 dB | -1 | -5 |
| 10mm | 16mm | acustico 4+4 | 43 dB | -2 | -5 |
| acustico 4+4 | 16mm | acustico 4+4 | 44 dB | -2 | -7 |
| acustico 6+6 | 16mm | acustico 4+4 | 47 dB | -2 | -6 |